|  | Додаток 11 до Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (пункт 42 глави 3 розділу VI) |
| --- | --- |

НОРМИ
бракування каната залежно
від поверхневого спрацювання або корозії

| Зменшення діаметра дротів у результаті поверхневого спрацювання або корозії, % | Кількість обривів дротів, % від норм, зазначених у додатках 9,10 до цих Правил |
| --- | --- |
| 10 15 20 25 30 та більше | 85 75 70 60 50 |

Рис. 11.1. Приклад визначення кількості обривів зовнішніх дротів сталевого каната

1 – на ділянці контролю в обірваного дроту виявлено тільки один кінець, відповідний кінець обірваного дроту відсутній. Цей дефект відповідає одному обриву; 2 – на ділянці контролю в обірваного дроту є два кінці. Цей дефект відповідає одному обриву; 3 – на ділянці контролю один з дротів має двократне порушення цілісності. Оскільки дефекти цілісності належать тільки одному дроту, цей дефект у цілому відповідає одному обриву.

Рис. 11.2. Хвилястість каната

| Рис. 11.3. Кошикоподібна деформація | Рис. 11.4. Видавлювання металевого осердя |
| --- | --- |

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 11.5. Видавлювання дротів сталок: а – в одній сталці; б – у кількох сталках |

| Рис. 11.6. Місцеве збільшення діаметра каната | Рис. 11.7. Місцеве зменшення діаметра каната на місці руйнування органічного осердя |
| --- | --- |
| Рис. 11.8. Роздавлювання каната | Рис. 11.9. Перекручування каната |
| Рис. 11.10. Залом каната | Рис. 11.11. Перегин каната |